

PRINT DATE :2023-02-23 上午 11:41:47

OPERATOR :PMMA

SAMPLE : #210712-1 CR T30

RANGE :400nm ～ 800nm

MAX :32.16 , 418.4nm MIN :30.12 , 603.8nm AVERAGE :30.58

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nm | T(%) | nm | T(%) | nm | T(%) |
| 400 | 31.23 | 510 | 30.49 | 620 | 30.18 |
| 410 | 31.91 | 520 | 30.56 | 630 | 30.39 |
| 420 | 31.93 | 530 | 30.56 | 640 | 30.20 |
| 430 | 31.18 | 540 | 30.45 | 650 | 30.22 |
| 440 | 31.37 | 550 | 30.29 | 660 | 30.27 |
| 450 | 31.08 | 560 | 30.24 | 670 | 30.31 |
| 460 | 30.78 | 570 | 30.31 | 680 | 30.35 |
| 470 | 30.61 | 580 | 30.43 | 690 | 30.33 |
| 480 | 30.40 | 590 | 30.21 | 700 | 30.41 |
| 490 | 30.60 | 600 | 30.27 |  |  |
| 500 | 30.59 | 610 | 30.34 |  |  |