

PRINT DATE :2023-01-04

OPERATOR :

SAMPLE :#230104-1 FB70

RANGE :400nm ～ 800nm

MAX :91.33 , 683.1nm MIN :69.91 , 402.3nm AVERAGE :85.62

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nm | T(%) | nm | T(%) | nm | T(%) |
| 400 | 69.84 | 510 | 81.39 | 620 | 90.36 |
| 410 | 70.99 | 520 | 82.66 | 630 | 90.73 |
| 420 | 71.54 | 530 | 83.77 | 640 | 90.78 |
| 430 | 72.33 | 540 | 84.98 | 650 | 90.91 |
| 440 | 72.71 | 550 | 85.76 | 660 | 91.07 |
| 450 | 73.74 | 560 | 86.81 | 670 | 91.25 |
| 460 | 75.46 | 570 | 87.63 | 680 | 91.28 |
| 470 | 76.40 | 580 | 88.37 | 690 | 90.99 |
| 480 | 77.48 | 590 | 89.08 | 700 | 91.04 |
| 490 | 78.95 | 600 | 89.56 |  |  |
| 500 | 80.19 | 610 | 89.87 |  |  |