
※※單AR光譜報告



**RANGE :400nm ～ 700nm**

SAMPLE : pmma-0.5mm SAMPLE : pmma-0.5mm+1AR Coating

MAX :92.56 , 648nm MAX :95.87 , 699nm

MIN :89.74 , 407.2nm MIN :86.11 , 409.1nm

AVERAGE :91.84 AVERAGE :93.84

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nm | T(%) | nm | T(%) |
| 400 | 90.87 | 400 | 87.64 |
| 410 | 90.04 | 410 | 86.38 |
| 420 | 90.94 | 420 | 87.43 |
| 430 | 90.70 | 430 | 87.43 |
| 440 | 91.10 | 440 | 88.87 |
| 450 | 91.23 | 450 | 90.39 |
| 460 | 91.23 | 460 | 91.74 |
| 470 | 91.42 | 470 | 92.57 |
| 480 | 91.70 | 480 | 93.61 |
| 490 | 91.71 | 490 | 94.28 |
| 500 | 91.86 | 500 | 94.92 |
| nm | T(%) | nm | T(%) |
| 510 | 92.12 | 510 | 95.35 |
| 520 | 91.88 | 520 | 95.21 |
| 530 | 91.83 | 530 | 95.59 |
| 540 | 91.90 | 540 | 95.67 |
| 550 | 92.20 | 550 | 95.54 |
| 560 | 91.95 | 560 | 95.42 |
| 570 | 91.94 | 570 | 95.52 |
| 580 | 92.29 | 580 | 95.48 |
| 590 | 92.07 | 590 | 95.16 |
| 600 | 92.01 | 600 | 95.45 |
| 610 | 92.34 | 610 | 95.13 |
| nm | T(%) | nm | T(%) |
| 620 | 92.06 | 620 | 95.15 |
| 630 | 92.39 | 630 | 95.30 |
| 640 | 92.06 | 640 | 95.26 |
| 650 | 92.49 | 650 | 95.33 |
| 660 | 92.17 | 660 | 95.37 |
| 670 | 92.46 | 670 | 95.40 |
| 680 | 92.30 | 680 | 95.62 |
| 690 | 92.36 | 690 | 95.43 |
| 700 | 92.40 | 700 | 95.83 |