

SAMPLE : NCVM-鏡面銀 穿透率T:20%

RANGE :400nm ～ 700nm

MAX :30.71 , 699.9nm MIN :9.46 , 417.9nm AVERAGE :19.27

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nm | T(%) | nm | T(%) | nm | T(%) |
| 400 | 10.12 | 510 | 14.89 | 620 | 24.72 |
| 410 | 9.80 | 520 | 15.80 | 630 | 25.52 |
| 420 | 9.72 | 530 | 16.72 | 640 | 26.34 |
| 430 | 10.17 | 540 | 17.63 | 650 | 27.10 |
| 440 | 10.43 | 550 | 18.60 | 660 | 27.80 |
| 450 | 10.79 | 560 | 19.52 | 670 | 28.52 |
| 460 | 11.46 | 570 | 20.40 | 680 | 29.32 |
| 470 | 11.69 | 580 | 21.31 | 690 | 29.99 |
| 480 | 12.42 | 590 | 22.15 | 700 | 30.73 |
| 490 | 13.07 | 600 | 23.00 |  |  |
| 500 | 14.03 | 610 | 23.90 |  |  |