

PRINT DATE :2023-03-20 下午 02:51:13

OPERATOR :

SAMPLE : T50-pmma #230320-1

T50% WL=403.74;429.54

RANGE :400nm ～ 700nm

MAX :59.28 , 699.9nm MIN :46.55 , 415nm AVERAGE :54.28

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nm | T(%) | nm | T(%) | nm | T(%) |
| 400 | 51.73 | 510 | 53.12 | 620 | 55.03 |
| 410 | 47.45 | 520 | 53.02 | 630 | 55.77 |
| 420 | 47.48 | 530 | 52.85 | 640 | 55.15 |
| 430 | 50.06 | 540 | 53.06 | 650 | 56.19 |
| 440 | 51.83 | 550 | 53.83 | 660 | 55.70 |
| 450 | 53.99 | 560 | 54.28 | 670 | 57.20 |
| 460 | 55.33 | 570 | 54.28 | 680 | 57.10 |
| 470 | 55.23 | 580 | 55.01 | 690 | 58.83 |
| 480 | 54.60 | 590 | 55.18 | 700 | 59.30 |
| 490 | 54.10 | 600 | 55.06 |  |  |
| 500 | 53.61 | 610 | 55.62 |  |  |